ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА: CERA IN PASTA (А)

Лист. N° 390 – 09/2013

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК И СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ В ЭМУЛЬСИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

CERA IN PASTA (A) является воском на водной основе.
Идеально подходит для GRASSELLO (600/EXTRA) и MARMORINO (POLVERE/PASTA). Этот материал не меняет натуральных свойств основы.

Материал рекомендуется наносить площадкой из нержавеющей стали, губкой либо тканью.

После затвердевания, удалить излишки спустя пару часов после нанесения и отполировать поверхность тканью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| СОСТОЯНИЕ | Паста |
| --- | --- |
| ТИП | Воск на основе воды |
| ПРОЦ. ТВЕРДОГО ВЕЩЕСТВА | Приблиз. 15% |
| КИСЛОТНОСТЬ (pH) | Приблиз. 8% |
| ХРАНЕНИЕ | 12 месяцев. 5-35 ° C. Не морозостойкий. |
| ПРИМЕЧАНИЯ | хорошо взболтать перед использованием |

Представленная выше информация собрана на основании лабораторных тестов: на практике, при нанесении материала на объектах, он может слегка отличаться в пределах погрешности. Пользователь должен удостовериться в соответствии данного материала требованиями по нанесению, взяв полную ответственность за его применение. Компания Colorificio Veneziano s.r.l. оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без заведомого оповещения. 
Выпуск 09 /2013