Cera Metallizzata

Декоративная линия

Cera Metallizzata это специальный декоративный защитный воск, который может применяться как финишная отделка для таких материалов как Marmorino Polvere Media, Grassello 600 и аналогичных продуктов.

Воск Cera Metallizzata должен использоваться в оригинальном состоянии.

Состав:

| Наименование | Концентрация (С) | Классификация |
| --- | --- | --- |
| Unflavored mineral white spirit N° Cas 64742-48-9 | 15% ≤ C < 30% | R10 R66 Xn R65 |
| Dietilaminoetanolo N° Cas 100-37-8 N° CE 202-845-2 N° Index 603-048-00-6 | 1% ≤ C < 2% | R10 C R34 Xn R20/21/22 Xi R37 |

Физические и химические свойства: 
• Цвет: нейтральный / цветной 
• Физическое состояние: кремовое и жидкое 
• Растворимость: растворим в воде 
• Вязкость: 40 гц 
• Плотность пара: - 
• Скорость испарения: - 
• Горюче агентами по недвижимости: - 
• Коэффициент разделов: - 
• Ph: - 
• Температура кипения: - 
• Температура воспламенения: +61 ° C 
• Взрыв свойства: - 
• упругость паров: - 
• Удельный вес: 0,940 кг / л 
• Voc: 26,10% - 245,34 г / л продукта - 20,94% - 196,87 г / л VOC-ди-

Расход продукта:
1л. – 25-30м2

Упаковка:
• ведро: 14, LT 5, л 2,5 1,0 andlt

Условия хранения:
Избегайте хранения в очень холодных местах. При соблюдении всех условий хранения в оригинальной упаковке продукт хранится один год.

Качество 
Cera Metallizzata была должным образом проверена в наших лабораториях. Использовавшиеся материалы были тщательно отобраны и проверены.