- Наносить материал только на выдержанные и высушенные финишные шпаклевки.

- Материал обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет использовать его как эффективную профилактику против образования плесени.

- GRASSELLO 600 возможно использовать во влажных помещениях (бассейны, ванные комнаты) с дополнительной защитой воском CERA ANTICA VENEZIA без прямого попадания воды.

- Внешний вид материала может изменяться в зависимости от творческого потенциала мастера и эффекта нанесения.

- В случае использования ярких цветов рекомендуется колеровать грунт в тот же цвет.

- Рекомендуется наносить воск не ранее чем через 48 часов.

- Высыхание материала зависит от термогигрометрических условий.

| Разбавление | продукт готов к использованию. |
| --- | --- |
| Расход | 1,5 – 3 м2/кг в 3 слоя |
| Высыхание | Между слоями: 24 часа Полное: 20-25 дней |
| Температура хранения / нанесения | +5°C - +35°C |

| Поверхности под нанесение | Под GRASSELLO 600 подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходимы ровные, чистые и гладкие поверхности, выровненные c помощью финишной шпаклевки. |
| --- | --- |
| Подготовка поверхностей | В качестве грунта нанести кистью один слой FONDO RUVIDO, разбавленного водой на 50%. |
| Нанесение | Продукт следует наносить в 3 слоя шпателем из нержавеющей стали. На последнем слое производится полировка шпателем, по ещё влажной поверхности до придания желаемого блеска. Эффекты мелкого венецианского рисунка достигается путём замены американского шпателя на маленькие треугольные шпатели inox при нанесении второго и третьего слоя. |
| Дополнительно | Для большего блеска поверхности и для улучшения водостойкости можно нанести слой воска CERA ANTICA VENEZIA. Для достижения перламутрового эффекта можно нанести VELATURA METALLICA. |

Срок хранения: в оригинальной упаковке не менее 12 месяцев.