MARMO POLVERE MEDIA

Характеристики та сфери застосування:

MARMORINO POLVERE MEDIA застосовується на будь-якому типі поверхні з відповідно підготовленою основою; може використовується як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

Технічні дані:

- Затрати: змінюється відповідно до типу поверхні приблизно 2 кг/м2.

- Фізичний стан: порошок.

- Специфічна вага: 1,9 кг/л.

- Час використання: змінюється відповідно до середовища застосування.

- Гранулювання: від 0,5 до 0,8 мм.

Технічні дані:

Поширення у водяній парі: 745 г/м2 в 24 год.

Фактор стійкості до поширення пари: μ = 12.

Еквівалентний шар повітря: Sd = μ • s = 0,03м (обчислено з s = 0.2 • 10-3 м).

Коефіцієнт поглинання води: w = 0,25 кг/(м2 • год1/2).

Sd • w =0,0075 кг/(м • год1/2) Відповідно до теорії Куенцле.

Призначення:

MARMORINO POLVERE MEDIA – це продукт, який складається з особливого мармурового порошку, вапна та добавок, що дозволяє проводити легку обробку поверхні, а також створює чудову основу на поверхні. MARMORINO POLVERE MEDIA використовувався у різних століттях, зокрема в античних віллах для мармурової мозаїчної підлоги, сьогодні знову виготовляється підприємством VENEZIANO, використовуючи сучасні технології виробництва, що забезпечують значну стабільність продукції; характеризується дуже високим випаровуванням, поєднуючи в собі стійкість до лугів та плісняви.

Підготовка основи та процедура застосування:

Після підготовки основи (див. листок інструкцій GRASSELLO 600) нанесіть перший шар MARMORINO POLVERE MEDIA за допомогою нержавіючої дощечки для затирання, таким чином, щоб не утворювались переходи та залишити для висихання, і лише після 16 годин виконувати дії з нанесенням та пресувати поверхню з метою отримання ідеально гладкої поверхні.

В особливо жаркі періоди рекомендується змочити основу водою.

Для захисту продукту та надання водовідштовхувального ефекту, після 10 днів після застосування використовуйте гідросиліконовий продукт, виготовлений на основі води на зразок IDRO-CEM-A.

Застереження:

- Використовуйте лише необхідну для всієї роботи кількість матеріалу.

- Застосовуйте матеріал лише на суху та витриману штукатурку.

- Запобігайте застосування на нагріті сонцем фасади чи при сильному вітрі.

- Запобігайте застосування продукту у найхолодніші та найвологіші пори року: температур +5 °С вважається найнижчим показником для застосування матеріалу.

- Запобігайте застосування матеріалу на фасади у різну погоду.

MARMORINO POLVERE MEDIA повинен використовувати у своєю оригінальному стані без добавлення інших матеріалів.

Поставка:

- Пластикові відра по 18 кг.

Зберігання:

Термін придатності матеріалів, які зберігаються у відповідних сухих приміщеннях становить 1рік.

Якість:

MARMORINO POLVERE MEDIA пройшов чіткий та тривалий контроль.

Сировина пройшла суворий відбір та контроль.

Наведені дані поновлюються відповідно до лабораторних досліджень: у практичному застосуванні на будівельному майданчику вони можуть значно змінюватися залежно від умов застосування.

Той, хто використовує продукцію, повинен контролювати її придатність для застосування відповідно до призначення, беручи на себе всю відповідальність щодо використання даної продукції.

Фірма Колоріфічіо Венеціано зберігає за собою право внесення технічних змін без попереднього повідомлення.

Видання 6/2001