| Свойства | Без запаха, не токсичный, не горючий, безопасный для человека и окружающей среды. Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. Хорошо выравнивает поглощающую способность поверхности, уменьшая расход краски при отделке. Легко наносится. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распыление (сопло 1,7 мм) |
| Разбавление (по объему) | На 10–20% питьевой водой в зависимости от используемого инструмента |
| Расход | 10–12 м2/л |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 6–8 часов |
| Состав | Акрилатные смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения |
| Удельный вес | 1,38 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5-9 |
| Вязкость | 7 000–17 500 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1 000 абразивных циклов |
| Стойкость к истираемости | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5 000 абразивных циклов |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Соответствует стандарту DIN ISO 4624. Сопротивление отрыву: 1,3 N/мм2, разрыв сцепления ниже поля действия лака. |
| Цветовая гамма | Белый + 60 цветов |
| Упаковка | 1; 4 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |