| Свойства | Без запаха, не токсичная, не горючая, безопасная для человека и окружающей среды |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. м |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распыление |
| Разбавление (по объему) | На 30-40% питьевой водой, исходя из подложки |
| Расход | 4-5 м2/л на 2 слоя |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-1,3 часа. На перекрас: 4-6 часов. Полное: 4 дня. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования |
| Удельный вес | 1,54 кг/л ± 3% |
| pН | 8-9 |
| Вязкость | 20 000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,25 м (максимально разрешенная граница 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Соответствует норме DIN ISO 4624 |
| Цветовая гамма | Белый, колеровочная карта |
| Упаковка | 2,5; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |