| свойства | Хороший декоративный матовый эффект. Хорошая паропроницаемость. Хорошая стойкость к мокрой очистке. Легко наносится. Без запаха, не токсичная, не горючая, безопасная для человека и окружающей среды. |
| --- | --- |
| Грунт | CRILUX, NEOFIX |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распыление |
| Разбавление (по объему) | На 50-70% питьевой водой в зависимости от желаемого эффекта |
| Расход | 7-9 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1—1,3 часа. На перекрас: 4—6 часов. Полное «до стойкости к мытью»: 4 дня. |
| Состав | На основе акриловых смол в водной дисперсии, пигментов и наполнителей |
| Удельный вес | 1,57 кг/л ± 3% |
| pН | 8-9,5 |
| Вязкость | 21 000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1 000 абразивных циклов |
| Стойкость к истираемости | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5 000 абразивных циклов и более 40 000 воздействий щёткой |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,35 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + 320 цветов по цветовой карте TOP EXTERIOR + 220 цветов по цветовой гамме TOP INTERIOR фирмы OIKOS, 1750 цветов по NCS в цветометрической системе SISTEMA TINTOMETRICO DCS DECOR COLOR SYSTEM by OIKOS |
| Упаковка | 1; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |