| Свойства | Эмаль эластичная, защищает от повреждений, санитарная, прочная к истиранию |
| --- | --- |
| Грунт | CRILUX |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | MULTIDECOR, VELDECOR |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распыление |
| Разбавление (по объему) | 20-25% питьевой водой |
| Расход | 8-9 м2/л в зависимости от поглощающей способности подложки в 2 слоя |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1—1,3 часа. На перекрас: 4—6 часов. Полное: 4 дня. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования |
| Удельный вес | 1,24 кг/л — глянцевая, 1,3 кг/л — полуматовая, 1,37 кг/л ± 3% — матовая |
| pН | 8-9,5 |
| Вязкость | 10 000-20 000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1 000 абразивных циклов |
| Стойкость к истираемости | Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5 000 абразивных циклов и более 60 000 воздействий щёткой |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | 1,9 м — глянцевая, 1,7 м — полуглянцевая, 1,2 м — матовая (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + 320 цветов по цветовой карте TOP EXTERIOR + 220 цветов по цветовой гамме TOP INTERIOR фирмы OIKOS, 1 750 цветов по NCS в цветометрической системе SISTEMA TINTOMETRICO DCS DECOR COLOR SYSTEM by OIKOS |
| Упаковка | 1; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. Рекомендуется в школах, медицинских учреждениях, ресторанах, общественных помещениях, офисах, отелях. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |