| Свойства | Продукт просто наносится на специальную грунтовку, не образуя швов. Гарантирует долговечный и элегантный декор. Моющийся, высоко паропроницаемый, не имеет запаха, нетоксичный, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды. |
| --- | --- |
| Грунт | NEOFIX или CRILUX |
| Промежуточный слой | FONDO MURALES |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +10°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Большая кисть, синтетическая губка |
| Разбавление (по объему) | На 10-15% питьевой водой |
| Расход | 12-14 м2/л в зависимости от степени поглощения подложки |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1 ч. Полное: 7 дней. |
| Состав | Акриловые сополимеры в водной дисперсии, пигменты со специальным эффектом, отборные наполнители, добавки, облегчающие нанесение |
| Удельный вес | 1,15 кг/л ± 3% |
| pН | 8-9 |
| Вязкость | 2 000-3 000 CPS Брукфилд (RVT, 20 оборотов/мин. при 25°C) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии) |
| Стойкость к промывке | Класс 2 (UNI EN ISO 11998:2003) |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | 0,149 кг/м2/t1/2 (UNI EN 1062-3:2001) |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,011 м (UNI EN ISO 7783-2:2001) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Цвета по колеровочной карте |
| Упаковка | 0,75; 2,5 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |