| Свойства | Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. Великолепный декоративный эффект. В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных эффектов на поверхности. |
| --- | --- |
| Грунт | NEOFIX |
| Промежуточный слой | FONDO MURALES |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°C до +36°C. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисточка «Испания» и шпатели из нержавеющей стали OIKOS |
| Разбавление (по объему) | 5-10% питьевой водой |
| Расход | 6-8 м2/л в зависимости от усыпления подложки и желаемого эффекта |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 3-4 ч. Полное: 2-3 дня. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные органические и неорганические пигменты |
| Удельный вес | 1 кг/л ± 3% |
| pН | 6-7 |
| Вязкость | 6 000-9 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии) |
| Стойкость к промывке | Материал смываемый по норме UNI 10560:1956 |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Карта цвета по колеровочной системе DCS OIKOS |
| Упаковка | 1; 5 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |