| Свойства | Продукт соответствует стандарту 2004/42/CE в соответствии с выбросом ЛОВ (Летучие Органические Вещества), негорюч, безопасен для человека и окружающей среды. |
| --- | --- |
| Грунт | STUCCO IN PASTA PER RASATURA, BIAMAX 03 или BIAMAX 07 компании OIKOS Закрепляющие средства: NEOFIX |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, аэрограф (сопло 1,3), Guanto Imperium (Art. 115), Tampone Imperium (Art. 116) |
| Разбавление (по объему) | Отделки под «золотой лист»/«серебряный лист», «позолоту»: на 10% питьевой водой Металлизированная: на 20% питьевой водой Отделка под «золотую пыль»:на 15% питьевой водой |
| Расход | Отделки под «золотой лист»/«серебряный лист», «позолоту»: 6-7 м2/л в два слоя Металлизированная: 6 м2/л в два слоя Отделка под «золотую пыль»: на BIAMAX 03: 8 м2/л на BIAMAX 07: 7 м2/л |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Время визуального высыхания: 2 -4 ч; время высыхания до мытья: 7 дней; время полного высыхания: 36 часов; время до перекрашивания: 6 ч |
| Состав | Специальные акриловые смолы в водной дипсперсии, органические и неорганические пигменты, металлизированные пигменты, добавки, облегчающие нанесение и образование пленки |
| Удельный вес | 1,1 кг/л ± 3% |
| pН | 8-9 |
| Вязкость | 3 000-6 000 CPS ± 3% Брукфилд (RVT, 20 оборотов/мин. при 25°C) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии) |
| Стойкость к промывке | Класс 2 (макс. 0 - мин. 5) (UNI EN ISO 11998:2003) |
| Стойкость к истираемости | Класс 2 (макс. 0 - мин. 5) (UNI EN ISO 11998:2003) |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | Класс 0 (макс. 0 - мин. 5) (UNI EN ISO 2409:1996) |
| Цветовая гамма | Цвета по колеровочной карте |
| Упаковка | 1; 2,5 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE Класс принадлежности: A/ b; VOC: 50 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):100 г/л |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |