| Свойства | Водоразбавляемая, практически не имеет запаха, нетоксичная, невоспламеняемая. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится и поддается обработке. В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных эффектов на поверхности. Хорошая стойкость к истиранию. |
| --- | --- |
| Грунт | IL PRIMER |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Пластиковая и обычная щётка на деревянной основе, морская губка, кисть с длинным ворсом, плоский пластиковый шпатель, тампон на деревянной основе, пластиковый шпатель закруглённый, затирка металлическая, кисть, валик |
| Разбавление (по объему) | Готова к использованию, максимум 5% питьевой воды |
| Расход | 3-4 м2/л в зависимости от метода нанесения |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1 час. На перекрас: 6-8 часов. До возможности мокрой очистки: 7 дней. |
| Состав | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, диоксид титана, специальный наполнитель |
| Удельный вес | 1,08 кг/л |
| pН | 8-9 |
| Вязкость | 18 000-23 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | Не менее 1 000 циклов по стандарту DIN 53 778 |
| Стойкость к истираемости | Более 5 000 циклов (DIN 53 778) |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + 70 цветов по колеровочной карте |
| Упаковка | 1; 5; 15 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |