| Свойства | Хорошая абразивостойкость и истираемость. Хорошая стойкость к мокрой очистке и самоочищаемость. Хороший декоративный внешний вид. Водоразбавляемая, не имеет запаха, нетоксичная, невоспламеняющаяся, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. |
| --- | --- |
| Грунт | CRILUX |
| Промежуточный слой | MULTIFUND. Белый + 320 цветов по цветовой карте Top Exterior +220 цветов по цветовой гамме Top Interior фирмы Oikos. |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5 до +36°С. Влажность не более 80%. |
| Метод нанесения | Spatolato — шпатель OIKOS, Alonato — шпатель Инокс OIKOS, Tamponato — тампон 17 17см, валик тампонированный OIKOS, Nuvolato — синтетическая губка, Pennellato — кисть, Spugnato — натуральная морская губка OIKOS, Guantato — перчатка OIKOS, Gocciolato — аэрограф капельный OIKOS, Legnato — инструмент для получения эффекта под «дерево». |
| Разбавление (по объему) | Состав готов к нанесению или разбавляется, в зависимости от исполнения |
| Расход | 5-8 м2/л в зависимости от техники нанесения |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2 часа. Полное: 7 дней. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты со специальными декоративными компонентами, создающими перламутровый, металлический и переливчатый эффект |
| Удельный вес | 1,03 кг/л |
| pН | 8,5-9 |
| Вязкость | 14 000-16 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | Не менее 1 000 циклов по стандарту DIN 53 778 |
| Стойкость к истираемости | Не менее 5 000 циклов по стандарту DIN 53 778 |
| Водопоглощение (W24) | 0,25 кг/м2·час0,5 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м2·час0,5 DIN 52 617) |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,9 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | - |
| Упаковка | 1; 5; 15 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |