| Свойства | Хороший декоративный внешний вид. Водоразбавляемая, не имеет запаха, нетоксичная, невоспламеняющаяся, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. |
| --- | --- |
| Грунт | SPERCOLOR |
| Промежуточный слой |  |
| Возможность перекрытия |  |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Распылительный пистолет (сопло 1,7 мм) и компрессор c давлением (2,5–3 атм), тип компрессора — mille righe |
| Разбавление (по объему) | На 10–15% питьевой водой |
| Расход | 3–4 м2/л в зависимости от желаемого эффекта в 2 слоя краскопультом, при нанесении валиком на Paratext — в один слой |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 2–3 часа. На перекрас: 4–6 часов. Полное: 24 часа. |
| Состав | Смолы специального состава, полученного благодаря новейшей технологии на воде |
| Удельный вес | 1 кг/л |
| pН | 8,5-9,5 |
| Вязкость | 7 000–9 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | 0,25 кг/м2·час0,5 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м2·час0,5 DIN 52 617) |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,9 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + 65 цветов по цветовой карте PALLAS фирмы OIKOS |
| Упаковка | 1; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |