Свойства:

Практически не имеет запаха, нетоксично, невоспламеняемое. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал.

Условия нанесения:

Температура: от +5ºС до +36°С.

Влажность: не более 80%

Инструмент:

Металлический шпатель из нержавеющей стали фирмы Ойкос.

Разбавление:

Готов к использованию, не разбавляется.

Расход:

3-4 кв.м./литр в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки.

Очистка инструмента:

Водой.

Высыхание:

При +20С и относительной влажности 75%

Полное: 20 - 25 дней.

На отлип: 1 час.

Состав:

Известковое молочко, золотистые пигменты, натуральные добавки, неорганические пигменты на основе железных оксидов.

Удельный вес:

1,2 кг/л +/- 3%

pH:

12 -13

Парогазопроницаемость (SD):

Высокая; Sd: 0,0002 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Реакция на огонь:

Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии).

Цветовая гамма:

Оттенки цветовой карты.

Упаковка:

1; 5 л.

Температура хранения:

От +2 до +36°С. Боится мороза.

Токсикологические показатели:

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов, содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.