| Свойства | Благодаря своей увеличенной гранулометрии, BIAMAX 07 можно использовать также в качестве отделочной штукатурки белого цвета или же окрашенной. BIAMAX владеет отличной покрываемостью и заполняющей способностью, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды. |
| --- | --- |
| Грунт | NEOFIX, IL PRIMER |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Большая кисть, затирка из нержавеющей стали, затирка пластмассовая |
| Разбавление (по объему) | Эффект Intonaco/Под Штукатурку: BIAMAX 07 готов к использованию. Эффект Аnticato/под старину: на 10-15 % питьевой водой |
| Расход | Эффект Intonaco/Под Штукатурку: 1,2 м2/л в два слоя BIAMAX 07. Эффект Аnticato/под старину: 3,5-4 м2/л в один слой BIAMAX 07; 4-4,5 кв.м/л в один слой BIAMAX 03 |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Время визуального высыхания: 2 -3 ч Время полного высыхания: 12 -14 ч Время до перекрашивания: 6-8 ч |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, наполнители отборной гранулометрии, двуокись титана, органические и неорганические пигменты, добавки, облегчающие нанесение и образование пленки |
| Удельный вес | 1,6 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5-9,5 |
| Вязкость | BIAMAX 03: 30 000 CPS ± 5% Брукфилд (RVT, 20 оборотов/мин. при 25°С) BIAMAX 07: 37 500 CPS ± % Брукфилд (RVT, 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | - |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | BIAMAX 03: высокая ; Sd: 0,009 м (UNI EN ISO 7783-2:2001) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | BIAMAX 03: 2 МРа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006) BIAMAX 07: 2 МРа, излом А/В (UNI EN ISO 4624-2006) |
| Цветовая гамма | Белый + цвета палитры Interior колеровочной системы DCS (Decor Color System компании OIKOS) |
| Упаковка | 1; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE BIAMAX 03 Класс принадлежности: A/а; VOC: 16 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л BIAMAX 07 Класс принадлежности: A/а; VOC: 26 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):40 г/л |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |