| Свойства | Водоразбавляемое, практически не имеет запаха, нетоксичное, невоспламеняемое. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. Великолепный декоративный эффект. В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных эффектов на поверхности. |
| --- | --- |
| Грунт | CRILUX |
| Промежуточный слой | SUPERCOLOR согласно карте цветов |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Затирка металлическая, текстурированный валик, сложенная салфетка, салфетка на деревянной основе, морская губка |
| Разбавление (по объему) | Готово к применению или разбавить на 50–80% питьевой водой в зависимости от желаемого эффекта |
| Расход | 7-8 м2/л |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1–1,5 часа. На перекрас: 6–8 часов. До возможности мокрой очистки: 7 дней. |
| Состав | Акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители на основе диоксида титана, стабилизаторы и добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразования |
| Удельный вес | 1,08 кг/л ± 3% |
| pН | 6,5–7,5 |
| Вязкость | 14 000-18 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | 50 цветов по цветовой коллекции OTTOCENTO |
| Упаковка | 1; 5 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |