| Свойства | Практически не имеет запаха, нетоксичное, невоспламеняемое. Экологически чистое в отношении человека и окружающей среды. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Затирка из нержавеющей стали |
| Разбавление (по объему) | Готово к использованию |
| Расход | 8-10 м2/кг в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1,5 часа. Полное: 24 часа. Защищать от дождя в течение не менее 24-48 часов после окраски. |
| Состав | Известковое молочко, наполнители, двуокись титана, неорганические пигменты на основе окиси железа и цветных красителей |
| Удельный вес | 1,5 кг/л ± 3% (белый) |
| pН | 12,5-13,5 |
| Вязкость | - |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,24 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + цветовая гамма колеровочной системы DCS OIKOS |
| Упаковка | 1; 5; 25 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |