FONDO MURALES — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка подложек

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Со старых или ранее окрашенных подложек щёткой или водой удалить остатки пыли, копоти и т.д. Удалить отслаивающиеся части. При необходимости нанести один слой специального закрепляющего средства NEOFIX компании OIKOS. Подождать 4-6 часов до высыхания.

Способ нанесения

Нанести, в зависимости от желаемого результата, один или два слоя FONDO MURALES компанииOIKOS, на 20-30% разведённый питьевой водой, с интервалом около 6 часов. Цвет FONDO MURALES должен выбираться в зависимости от цвета отделочного продукта. При нанесении пользоваться кистью, валиком или распылителем (сопло 1,7 мм).

Отделка

GRANADA, NEVADA компании OIKOS.