	Свойства
	Без запаха, не токсичная, не горючая, безопасная для человека и окружающей среды

	Грунт
	NEOFIX

	Промежуточный слой
	-

	Возможность перекрытия
	-

	Условия нанесения
	Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%.

	Метод нанесения
	Кисть, валик или распылитель (сопло 1,7 мм)

	Разбавление (по объему)
	На 20-30% питьевой водой

	Расход
	12-14 м2/л на каждый слой в зависимости от впитывающей способности подложки

	Очистка инструмента
	Водой

	Высыхание при 20°С и относительной влажности 75%
	На отлип: 2-3 часа. На перекрас: 4-6 часов. Полное: 24 часа.

	Состав
	Акриловые смолы в водной дисперсии, кварцевая мука, наполнители на основе двуокиси титана, добавки, облегчающие нанесение

	Удельный вес
	1,65 кг/л ± 3%

	pН
	8-9

	Вязкость
	25 000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С)

	Реакция на огонь
	Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде)

	Стойкость к промывке
	-

	Стойкость к истираемости
	-

	Водопоглощение (W24)
	-


	Парогазопроницаемость (SD)
	-

	Сопротивление отрыву и сцепление
	-

	Цветовая гамма
	Белый

	Упаковка
	1; 5; 15 л

	Токсикологические показатели
	В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.

	Срок хранения
	Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза)


