| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичный, невоспламеняемый. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится не ухудшая декоративный эффект покрытия. Быстро сохнет. Обработанная поверхность приобретает хороший водоотталкивающий эффект, легко моется и устойчива к истиранию. Соответствует стандартам DIN 53 754, DIN 54 004, DIN 52 615, DIN ISO 4626, DIN 53 151. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распылитель |
| Разбавление (по объему) | Максимально на 10% питьевой водой |
| Расход | 12–14 м2/л в один слой |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип и перекрас: 1 час. До возможности мокрой очистки: 3 дня. |
| Состав | Специальные акрилатные смолы в водной дисперсии в сочетании с полиуретановой алифатической смолой и различными добавками |
| Удельный вес | 1 кг/л |
| pН | 7–7,5 |
| Вязкость | 200 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Бесцветный прозрачный |
| Упаковка | 0,75; 2,5 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |