IL PRIMER — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Очистить окрашиваемую поверхность с помощью щетки от отслаивающихся участков, цементной пыли, грязи, жира и других веществ, мешающих хорошей адгезии. Новые цементные поверхности должны быть сухими и выдержанными в течении 30 дней. Нанести один слой грунта IL PRIMER кистью, валиком или распылением разбавленного водой:

- для плотных поверхностей на 50%;

- для поверхностей с нормальной плотностью на 75%;

- для пористых поверхностей на 100%.

Через 6-8 часов загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.