| Свойства | Водоразбавляемый, практически не имеет запаха, нетоксичный, невоспламеняемый, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды. Оптимальная проникающая и закрепляющая способность. Повышенная матовость хорошо облегчает процесс нанесения последующих различных пастообразных декоративных покрытий OIKOS. Легко наносится. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, RAFFAELLO DECOR STUCCO MADREPERLATO, COCCIO ANTICO CEMENTO и другие пастообразные покрытия OIKOS |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Кисть, валик, распыление |
| Разбавление (по объему) | 50-100% питьевой водой в зависимости от вида поверхности |
| Расход | 15-20 м2/л в зависимости от абсорбации подложки |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-2 часа. На перекрас: 6-8 часов. Полное: 10-12 часов. |
| Состав | Акрилатные смолы в водной дисперсии, добавки, облегчающие процесс нанесения и проникновения, кроющие наполнители на основе диоксида титана |
| Удельный вес | 1,35 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5-9 |
| Вязкость | 17 000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям (материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в сухом виде) |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый |
| Упаковка | 1; 2,5; 4; 14 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |