| Свойства | Практически не имеет запаха, нетоксичное, невоспламеняемое. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Легко наносится. Великолепный декоративный эффект. В зависимости от используемого инструмента можно получить широкую гамму декоративных эффектов на поверхности. |
| --- | --- |
| Грунт | IL PRIMER |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Металлический нержавеющий шпатель |
| Разбавление (по объему) | Готово к применению |
| Расход | 0,6-0,8 м2/кг |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | На отлип: 1-1,5 часа. Полное: 20-25 дней. |
| Состав | На основе известкового молочка с натуральными добавками, гранулами терракоты, неорганические окиси |
| Удельный вес | 1,5 кг/л ± 3% |
| pН | 12-13 |
| Вязкость | COCCIO ANTICO 74 000-90 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С). COCCIO CEMENTO 60 000-85 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С). |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | 42 цвета |
| Упаковка | 1; 5; 20 кг |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |