| Свойства | Практически не имеет запаха, нетоксичное, невоспламеняемое. Экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Одним из основных свойств покрытия является плотное прилегание к поверхности. При этом сохраняется паропроницаемость стены и создается препятствие для образования плесени и бактерий. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80%. |
| Метод нанесения | Затирка из нержавеющей стали |
| Разбавление (по объему) | Готово к использованию |
| Расход | 2 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Полное: 24 часа. На отлип: 2,5 часа. Защищать от дождя в течение не менее 24-48 часов после окраски. |
| Состав | Известковое молочко, гранулят мрамора, наполнители, двуокись титана, неорганические пигменты на основе окиси железа и цветных красителей |
| Удельный вес | 1,5 кг/л ± 3% (белый) |
| pН | 12,5-13,5 |
| Вязкость | - |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | - |
| Парогазопроницаемость (SD) | - |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Белый + цветовая гамма колеровочной системы DCS Ойкос |
| Упаковка | 1, 5, 25 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | В закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |