TRAVERTINO ROMANO FINITURA — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть до конца высушена. Нанести первый слой, используя FINITURA на TRAVERTINO ROMANO компании OIKOS, подождать 4 часа до высыхания. С особым вниманием покрывать гладкие части поверхности и не попадать внутрь ямочек, чтобы воссоздать узоры натурального камня. Затем нанести второй слой FINITURA, разбавленной на 50% водой в выбранном цвете по колеровочной карте. Удалить излишки продукта, используя губку, чтобы достичь нужного эффекта (поверхность между гладкой площадью и ямочками имеет разный уровень впитывания). Должны быть соблюдены все правила нанесения.

Отделка

Достичь желаемого оттенка в соответствии с колеровочной картой, соединив 100 мл краски с 1 лTRAVERTINO ROMANO FINITURA и тщательно перемешав.