| Свойства | Препятствует образованию плесени и бактерий. Без запаха, не токсиченая, не горючая, безопасна для человека и окружающей среды. |
| --- | --- |
| Грунт | - |
| Промежуточный слой | - |
| Возможность перекрытия | - |
| Условия нанесения | Температура: от +5°С до +36°С. Влажность: не более 80% |
| Метод нанесения | Кисть, синтетическая губка компании OIKOS |
| Разбавление (по объему) | 1-ый слой: готова к использованию. 2-ой слой: разбавить на 50 % водой. |
| Расход | 1-ый слой: 15-20 м2/л. 2-ой слой: 40-50 м2/л. |
| Очистка инструмента | Водой |
| Высыхание при 20°С и относительной влажности 75% | Время визуального высыхания: 1-2 ч. Время высыхания до помывки: 30 дней. Время полного высыхания: 6-8 ч. Предупреждение: защитить поверхности от дождя до высыхания продукта в течение 48-72 часов после нанесения. |
| Состав | Скрепляющий материал на основе водной дисперсии, кроющие наполнители на базе двуокиси титана, органические и неорганические пигменты, предохраняющие средства и добавки, облегчающие нанесение и формирующие пленкообразожание на подложке |
| Удельный вес | 1,2 кг/л ± 3% |
| pН | 8,5-10 |
| Вязкость | 3 000-5 000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин. при 25°С) |
| Реакция на огонь | Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность (материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии) |
| Стойкость к промывке | - |
| Стойкость к истираемости | - |
| Водопоглощение (W24) | Коэффициент водной абсорбции 24 часа (UNI EN 1062-3:2001) = 0,144 кг/м. кв. /(т*1/2) |
| Парогазопроницаемость (SD) | 0,008 м (UNI EN ISO 7783-2) |
| Сопротивление отрыву и сцепление | - |
| Цветовая гамма | Оттенки колеровочной карты |
| Упаковка | 0,5; 1; 4 л |
| Токсикологические показатели | В составе отсутствуют вредные вещества, пигменты или другие компоненты, содержащие тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, в составе нет ароматизированных и хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное, безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности, предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении, перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий. При случайном пролитии состав необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы. |
| Срок хранения | Не менее 2 лет в закрытой упаковке при температуре от +2°С до +36°С (боится мороза) |