TRAVERTINO ROMANO — МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Подложка должна быть хорошо высушенной, новую штукатурку необходимо выдержать в течение не менее 30 дней для завершения процесса карбонизации. Очистить поверхность щеткой или тщательно удалить краску, чтобы не было отслаивающихся участков. В случае старых и/или отслаивающихся штукатурок рекомендуется нанести укрепляющий состав NEOKRYLL фирмы OIKOS. Во всех остальных случаях (для других типов стен) нанести слой грунта BLANKOR фирмы OIKOS для равномерности впитываемости подложки.

Растянуть TRAVERTINO ROMANO по поверхности с помощью металлического шпателя INOX OIKOS, оставляя толщину слоя приблизительно 1,5-2 мм. Затем сразу же приступить к формированию углублений на поверхности нанесенного материала хаотичным образом, используя как инструмент щетку Миллериге. Как только материал начнет подсыхать, необходимо пройтись поверх металлическим шпателем INOX OIKOS, сглаживая и уплотняя углубления. Делать это до тех пор, пока вы не получите гладкую поверхность, но с участками, где имеются углубления, имитирующие рисунок камня «травертин». Чтобы создать эффект соединения между блоками, имитируя каменную кладку, нужно поставить зарубку на поверхности TRAVERTINO ROMANO с помощью маленького металлического шпателя-помощника (или отвертки) для получения формы блоков желаемого размера. Для получения ровной кромки блока, нужно использовать границу деревянной планки в качестве направляющей. Оставить высыхать в течение 24 часов до нанесения финишного отделочного слоя TRAVERTINO ROMANO FINITURA. Для защиты и поддержки в исходном состоянии материала TRAVERTINO ROMANO необходимо нанести с помощью кисти один слой материала TRAVERTINO ROMANO FINITURA, который готов к нанесению и не разбавляется водой.