Sabbia Veneziana

Sabbia Veneziana является декоративным покрытием выполненным из высококачественного сырья и кварцевых песков 2-ух видов гранулометрии:

• Sabbia Veneziana Fine,  гранулы 0,20

• Sabbia Veneziana Grossa, гранулы 0,40

Оба продукта могут быть нанесены при помощи площадки и шпателя, а финишная часть может быть нанесена валиком или кистью, в зависимости от желаемого эффекта..

На гипсокартон или новые стены, мы рекомендуем нанести один слой кварцевого грунта Fondo Ruvido.

Технические данные:

• диффузии водяного пара: 170-200 г/м2 в течение 24 часов в зависимости от грануляции.

• Коэффициент сопротивления для пары эмиссии: μ = 200 в зависимости от грануляции.

• Воздушный эквивалентного слоя: Sd = 0.12-0.14 в зависимости от грануляции.

• Коэффициент поглощения воды: W = 0,08-0,13 кг / (м2 • h1 / 2) в зависимости от грануляции.-SD • W <0,015 кг / (м2 • h1 / 2) для всех гранулометрии

• Соответствует теории Куэнцле

• Вязкость 1,5 кг

Условия хранения:

Избегайте хранения в очень холодных местах. При соблюдении всех условий хранения в оригинальной упаковке продукт хранится один год.

Поставка:

Банки: 5 кг, 20 кг

Качество:

Sabbia Veneziana была должным образом проверена в наших лабораториях. Использовавшиеся материалы были тщательно отобраны и проверены.

________________________________________