Stucco Krok

Декоративная линия

Stucco Krok – тиксотропная пастообразная смесь содержащая волокна, белая либо цветная, на основе воды, универсальных виниловых смол, минеральных добавок, инертных и специальных присадок, которые делают его по настоящему высококлассным продуктом..

Технические характеристики

• Binder природы: виниловых сополимеров в водной эмульсии

• Растворитель: вода

• Объем Масса UNI EN ISO 2811-1: 1,9 + / - 0,1 кг / л

• Формат: белый или цветной пасты с высокой вязкостью

• Сушка (+25 ° C E 65% UR): более Картина после 2 часов

Stucco Krok представляет собой продукт с отличной способностью к заполнению и высокой эффективностью. Материал обеспечивает отличное сцепление с краской благодаря своим великолепным клеевым свойствам. Наносится на внутренние стены.

Поддержка подготовки

Оштукатуренных поверхностей:

• Убедитесь, что носитель имеет 28-дневный-приправа времени.

• Проверьте сохранения статус. Поверхность должна быть твердой, если не использовать специальные средства для ее укрепления.

• Удалить щеткой или мытье любых высолов.

• В случае старые картины, удалить мелом частей и высоких слоев извести картины смачивания поверхности, отвесный или с использованием чистого ГЭС.

• Нанесите штукатурку Крок с мастерком, и заканчивая Rullo КРОК.

Инструкция по применению

• Условия окружающей среды и поддержка:

о Температура окружающей среды: мин +8 ° C / +35 ° C

О Относительная влажность окружающей среды: <75%

О поддержке температура: мин +5 ° C / +35 ° C

О поддержке влажность: <10%

• инструменты: шпатель или мастерок, и Rullo КРОК для отделки

• Готов к использованию

• Очистите инструменты водой после использования.

• Результат: зависит от поддержки. Оформление 500-600 микрон глубине, у вас есть 1 м2/кг результат. Мы предлагаем, чтобы сделать первую попытку на поддержку с целью проверки потребления.

Через 12 часа минимального и после проверки того, что штукатурка Крок совершенно сухой, удалить все несовершенства при помощи шпателя на отвесный поверхности.

Наносить шпателем или синтетические губки цветные Cera Крок, обращая внимание на полис удар сразу с лопаточкой, чтобы удалить превышает воска и избежать присутствия белой флуоресценции после по крайней мере 12 часов перекрасить с буфером для того, чтобы иметь желаемое действие.

Оттенки

Штукатурка Крок может быть использован с окраской пасты, COLORIFICIO Veneziano владеет.

Поставлять

Банки: 5 кг и 20 кг.

Сохранение

Избегайте сохранения в очень холодных местах. Если храниться в надлежащих местах и ​​в его вазе она длится 1 год.

Качество

Штукатурка Крок постоянно и должным образом проверены в наших лабораториях. В качестве сырья использовались строго отобраны и проверены.

________________________________________

Сообщили данные относятся к лабораторных испытаний: во время практического применения в строительных работах они могут быть немного изменены в соответствии с условиями установки.

Человек, который работает с продуктом, должны проверить ожидаемое пригодности использования продукта, принимая на себя.

Компания COLORIFICIO Veneziano s.r.l. могут осуществлять технические изменения в продукцию без предварительного уведомления.

Ноябрь 2009 Edition.