ТЕХНІЧНА КАРТА ТРАВЕРТИН (TRAVERTINO COLORIFICO)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

TRAVERTINO застосовується на будь-якому типі поверхні після відповідного проведення підготовки основи; може використовуватись як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Вага: змінюється відповідно до типу основи 2,8/3 кг/мкв.

- Фізичний стан: порошок

- Розподільна вага: 1,95 кг/л.

- Вихід продукту 0,5/0,6 мкв./кг

- Час висихання змінюється відповідно до середовища, в якому використовується продукт.

- Гранулювання від 0,5 до 0,8 мм.

- Поширення у водяній парі: 745 г/мкв в 24 год.

- Фактор стійкості до поширення пари: приблизно μ=12.

- Еквівалентний шар повітря: Sd= μ·s= 0,03 м (обчислено з con s= 0.2·10 –3/ м)

- Коефіцієнт поглинання води: w= 0,25 кг (м2·год.1/2).

-Sd · w= 0,0075 кг (м · год. ½).

Відповідно до теорії Куенцле.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Використовуйте лише необхідну для всієї роботи кількість матеріалу.

- Застосовуйте матеріал лише на суху та витриману штукатурку.

- Запобігайте застосування на нагріті сонцем фасади чи при сильному вітрі.

-Запобігайте застосування продукту у найхолодніші та найвологіші пори року: температура +5 °С вважається найнижчим показником для застосування матеріалу.

- Запобігайте застосування матеріалу на фасади у різну погоду.

TRAVERTINO повинен використовуватися у своєму оригінальному стані без добавлення інших матеріалів.