Grotto

Технология нанесения

Декоративное покрытие GROTTO, созданное на основе натуральной извести, сегодня широко используется для декорирования интерьеров и фасадов. Это уникальная возможность создания собственного неповторимого интерьера с различными декоративными решениями. Благодаря особому составу можно создать многопрофильные покрытия от грубой «венецианской штукатурки» до фактурного рельефа. Применение дополнительных лаков позволит покрытию великолепно смотреться в современных интерьерах, а умелое сочетание покрытия GROTTO с декоративным покрытием MURANO создаст поистине неповторимую красоту убранства.

1	На очищенную от пыли, грибка и старых обоев поверхность нанести Кварц-грунт Д-19 (ТМ «Эльф»).

Дождаться полного его высыхания.

2	Нанесите первый слой GROTTO шпателем из нержавеющей стали, равномерно распределяя продукт по всей поверхности. После полного высыхания первого слоя кистью методом торцевания наносится второй слой GROTTO.

3	Когда покрытие уже почти высохло, заглянцевать металлическим шпателем. Когда покрытие уже почти высохло, заглянцевать металлическим шпателем.

- В качестве защитного слоя покрыть перламутром или финишным покрытием ANTIQUE. Также возможно нанесение уже колерованной базы GROTTO с последующей обработкой ANTІQUE, что придаст эффект дополнительного налета времени.

Расход:

базовое покрытие: 1–1,5 кг на 1 м2;

финишное покрытие: ANTIQUE: 1 л на 8–10 м2.

Фасовка:	 	GROTTO – 5 кг, 15 кг;

ANTIQUE – 1 л, 3 л.