Технология нанесения

Покрытие ILLUSION представляет собой гладкую декоративную штукатурку с эффектами металлического и перламутрового отлива. Оригинальность этому материалу придает способность к изменению оттенка и структуры в зависимости от угла зрения, что делает этот материал оригинальным и неповторимым.

1	Тщательно очистить поверхность от пыли, клея, грибка и т. д., прошпаклевать поверхность финишной пастой и тщательно отшлифовать. На сухую поверхность нанести кистью или валиком тонкий слой высококачественной грунтовки.

2	Открыть упаковку, осторожно размешать базу ILLUSION, добавляя в нее выбранный по каталогу краситель. Нанести первый слой, шпателем из нержавеющей стали, равномерно распределяя продукт по всей поверхности с тем, чтобы задать тон будущему рисунку.

3	Примерно через 6-8 часов нанести второй слой покрытия ILLUSION, создавая разводы в разных направлениях по всей поверхности.

4	Для защиты поверхности и придания ещё большего декоративного эффекта следует нанести тонкий слой защитного воска DECOR WAX MURANO и отполировать поверхность, используя шпатель из нержавеющей стали.

Расход:	 	1 кг на 6 м2.1 кг на 6 м2.

Фасовка:	 	5 кг, 15 кг.