Технология нанесения

Декоративное покрытие PAPYRUS с фактурой тисненой бумаги прекрасно сочетается с фактурой тисненой бумаги прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, будь то классика, модерн или эксклюзивные разработки и модные веяния. Благодаря оригинальному способу нанесения покрытия путем оклеивания стен очень тонкой, но в то же время, очень прочной бумагой, на поверхности не остается ни швов, ни стыков. Оригинальное решение для декорирования потолков, которое совмещает уникальную возможность создания собственного неповторимого интерьера с приданием покрытию живописного вида одновременно с защитными свойствами.

1	Ровную подготовленную поверхность очистить от пыли, клея, грибка. Перед нанесением покрытия желательно предварительно покрыть стену 1-2 слоями гладкой грунтовки.

2	Нанести на поверхность стены густой слой PAPYRUS клея при помощи кисти или валика. Приложить к стене бумажный лист и «сжимать» его до тех пор, пока не получите необходимое Вам количество складок на поверхности.

3	После полного промокания бумаги, когда на ее лицевой стороне проступит клей, раскатать его валиком. При необходимости добавьте клей, так чтобы он покрыл всю поверхность.

4	После полного высыхания бумаги нанести финишный слой. Для этого, воспользовавшись малярной перчаткой, покрыть ее сверху слоем колерованного финишного покрытия ANTIQUE либо слоем прозрачной восково-акриловой краски, в которую предварительно добавлен краситель. Если Вы хотите подчеркнуть складки, для этого необходимо воспользоваться пластиковым шпателем, забивая под складки покрытие ANTIQUE.

Расход:

Papyrus - 20-30% (в зависимости от количества складок) дополнительно к метражу;

клей-краска Papyrus - 4 м2/л.

Papyrus — 5х2,7 м2, 10х2,7 м2;

Фасовка:

Клей-краска Papyrus - 2,5 л, 10 л;

Antique - 1 л;

Oasis - 1л, 3 л